|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T/°C** | **HV** | **(0.1%) Ys** | **(0.2%) Ys** | **(0.5%) Ys** | **Ts** | **TE%** |
| 200 | 660 | 1540 | 1680 | 1900 | 1996 | 0.83 |
| 220 | 636 | 1635 | 1755 | 2000 | 2210 | 1.25 |
| 250 | 597 | 1490 | 1620 | 1820 | 2110 | 8.7 |
| 200T | 509 | 1470 | 1500 | 1550 | 1680 | 2.2 |
| 220T | 530 | 1620 | 1670 | 1720 | 1870 | 5.1 |
| 250T | 525 | 1450 | 1520 | 1560 | 1780 | 9.2 |









