Slug

10/08/2012 08:33:39

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Si | Cr | Mn | Fe | Ni | Mo | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Line Scan 1(1) | Yes | 0.31 | 0.26 | 1.68 | 96.45 | 0.82 | 0.48 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(2) | Yes | 0.30 | 0.23 | 1.44 | 96.75 | 0.78 | 0.49 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(3) | Yes | 0.30 | 0.24 | 1.47 | 96.77 | 0.80 | 0.41 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(4) | Yes | 0.30 | 0.25 | 1.55 | 96.62 | 0.81 | 0.47 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(5) | Yes | 0.30 | 0.24 | 1.39 | 96.81 | 0.80 | 0.47 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(6) | Yes | 0.28 | 0.26 | 1.59 | 96.60 | 0.78 | 0.48 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(7) | Yes | 0.30 | 0.24 | 1.50 | 96.63 | 0.78 | 0.55 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(8) | Yes | 0.30 | 0.26 | 1.66 | 96.42 | 0.80 | 0.55 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(9) | Yes | 0.31 | 0.26 | 1.67 | 96.36 | 0.81 | 0.59 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(10) | Yes | 0.36 | 0.28 | 1.80 | 95.90 | 0.89 | 0.77 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(11) | Yes | 0.31 | 0.29 | 1.81 | 96.05 | 0.87 | 0.66 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(12) | Yes | 0.35 | 0.28 | 1.79 | 95.97 | 0.82 | 0.79 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(13) | Yes | 0.32 | 0.30 | 1.88 | 95.85 | 0.86 | 0.79 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(14) | Yes | 0.35 | 0.29 | 1.67 | 96.04 | 0.83 | 0.83 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(15) | Yes | 0.37 | 0.31 | 1.85 | 95.62 | 0.91 | 0.95 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(16) | Yes | 0.36 | 0.32 | 1.98 | 95.36 | 0.92 | 1.05 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(17) | Yes | 0.37 | 0.31 | 1.88 | 95.58 | 0.89 | 0.98 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(18) | Yes | 0.35 | 0.30 | 1.78 | 95.83 | 0.83 | 0.92 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(19) | Yes | 0.35 | 0.30 | 1.93 | 95.68 | 0.87 | 0.87 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(20) | Yes | 0.37 | 0.29 | 1.82 | 95.86 | 0.86 | 0.81 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(21) | Yes | 0.36 | 0.29 | 1.90 | 95.53 | 0.90 | 1.02 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(22) | Yes | 0.34 | 0.28 | 1.76 | 96.00 | 0.81 | 0.81 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(23) | Yes | 0.39 | 0.32 | 1.93 | 95.50 | 0.91 | 0.96 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(24) | Yes | 0.30 | 0.30 | 1.77 | 96.15 | 0.87 | 0.62 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(25) | Yes | 0.37 | 0.29 | 1.81 | 95.84 | 0.86 | 0.83 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(26) | Yes | 0.26 | 0.30 | 1.94 | 96.08 | 0.78 | 0.65 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(27) | Yes | 0.33 | 0.27 | 1.73 | 96.20 | 0.84 | 0.63 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(28) | Yes | 0.29 | 0.28 | 1.78 | 96.26 | 0.82 | 0.57 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(29) | Yes | 0.33 | 0.27 | 1.67 | 96.28 | 0.82 | 0.62 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(30) | Yes | 0.31 | 0.27 | 1.61 | 96.46 | 0.84 | 0.52 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(31) | Yes | 0.30 | 0.23 | 1.50 | 96.67 | 0.81 | 0.49 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(32) | Yes | 0.29 | 0.26 | 1.61 | 96.48 | 0.84 | 0.51 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(33) | Yes | 0.29 | 0.23 | 1.50 | 96.78 | 0.75 | 0.45 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(34) | Yes | 0.25 | 0.25 | 1.47 | 96.85 | 0.73 | 0.45 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(35) | Yes | 0.32 | 0.23 | 1.21 | 97.13 | 0.64 | 0.47 | 100.00 |  |
| Line Scan 1(36) | Yes | 0.30 | 0.21 | 1.31 | 96.99 | 0.71 | 0.48 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.32 | 0.27 | 1.68 | 96.23 | 0.82 | 0.67 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.47 | 0.06 | 0.19 |  |  |
| Max. |  | 0.39 | 0.32 | 1.98 | 97.13 | 0.92 | 1.05 |  |  |
| Min. |  | 0.25 | 0.21 | 1.21 | 95.36 | 0.64 | 0.41 |  |  |

All results in weight%