PEAK TEMPERATURE and, COOLING RATE and TIME (between 1073 K to 773 K)

| Rotational Speed (RPM) |  |  | Welding Speed (mm/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.42 | 1.05 | 2.10 |
| 300 | Top | TP (K) | 1098.56 | 1037.99 | 964.05 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 8.938, 15.664 | ---- | ---- |
|  | Mid-plane | TP (K) | 1026.51 | 959.84 | 879.05 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | ---- | ---- | ---- |
|  | Pin bottom | TP (K) | 1007.82 | 928.09 | 830.58 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | ---- | ---- | ---- |
| 450 | Top | TP (K) | 1191.4 | 1122.81 | 1037.03 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 7.78, 17.996 | 17.214, 8.132 | ---- |
|  | Mid-plane | TP (K) | 1083.91 | 1000.08 | 907.94 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 4.875, 28.721 | ---- | ---- |
|  | Pin bottom | TP (K) | 1063.39 | 967.28 | 858.91 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | ---- | ---- | ---- |
| 600 | Top | TP (K) | 1280.89 | 1198.44 | 1104.76 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 6.773, 20.67 | 14.595, 9.592 | 37.502, 3.733 |
|  | Mid-plane | TP (K) | 1140.07 | 1026.75 | 918.11 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.887, 23.783 | ---- | ---- |
|  | Pin bottom | TP (K) | 1118.15 | 992.81 | 868.63 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 4.72, 29.661 | ---- | ---- |
| 750 | Top | TP (K) | 1361.07 | 1259.62 | 1156.39 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 6.021, 23.252 | 13.042, 10.735 | 33.351, 4.198 |
|  | Mid-plane | TP (K) | 1200.82 | 1048.57 | 920.2 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.695, 24.585 | ---- | ---- |
|  | Pin bottom | TP (K) | 1177.65 | 1014.03 | 870.91 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.052, 27.713 | ---- | ---- |
| 900 | Top | TP (K) | 1435.16 | 1304.96 | 1193.31 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.413, 25.863 | 11.979, 11.687 | 30.759, 4.552 |
|  | Mid-plane | TP (K) | 1272.75 | 1083.95 | 931.72 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.29, 26.465 | 10.318, 13.569 | ---- |
|  | Pin bottom | TP (K) | 1251.36 | 1032.92 | 869.2 |
|  |  | T (K/s), dt (s) | 5.06, 27.667 | ---- | ---- |