## Slide 1
Chart: Stresses _0.15
| -16.0 | -15.0 | -14.0 | -13.0 | -12.0 | -11.0 | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -7.0 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.00000000000001 | 13.00000000000001 | 14.00000000000001 | 15.00000000000001 | 16.00000000000001
Norm | 93.2399 | -71.5166 | 11.0389 | 123.7597 | -54.0005 | -130.5753 | -30.4047 | -301.6372 | -315.1777 | -291.7289 | -257.2549 | -290.1704 | -250.9975 | -295.1568 | -291.5697 | -243.1582 | -345.2203 | -238.8636 | -240.7842 | -306.6674 | -144.3288 | -95.915 | -174.7293 | -123.7737 | -127.8718 | -303.5193 | 148.8631 | -106.3931 | -71.3523 | -32.2961 | -85.1417 | 92.53 | 18.1545
Tran | 32.4466 | -266.2441 | -100.1302 | 8.2158 | -108.9619 | -245.4545 | -235.3216 | -607.6222 | -309.3475 | -183.0934 | 100.0177 | 103.4973 | 154.4353 | 279.4957 | 318.5631 | 359.8635 | 323.6217 | 272.7474 | 306.7917 | 71.0111 | 266.316 | 251.9096 | 59.1219 | -221.3894 | -267.9721 | -613.0564 | -180.1746 | -239.9556 | -124.7386 | -115.1274 | -205.0512 | -51.1332 | -171.8864
Long | 93.4064 | -64.5414 | 175.7012 | 526.0554 | 362.9329 | 291.3655 | 143.8455 | -151.7245 | -600.3768 | -465.2166 | -381.3064 | -260.0197 | -284.0618 | -237.6138 | -253.4796 | -207.4998 | -200.2767 | -204.0774 | -192.2692 | -443.7561 | -217.2396 | -221.2901 | -280.2183 | -248.7823 | -465.8171 | -404.7829 | 562.8784 | 432.2589 | 310.1959 | 114.0792 | -45.0734 | 172.478 | 2.924
boundary | -800 | 600
 | -800 | 600
Chart: Stresses _0.15
| -24.0 | -16.0 | -15.0 | -14.0 | -13.0 | -12.0 | -11.0 | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -7.0 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.000000000000004 | 4.000000000000004 | 5.000000000000004 | 6.000000000000004 | 7.000000000000004 | 8.000000000000003 | 9.000000000000003 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 24.0
norm | 140.1566 | 141.0818 | 191.9753 | 187.4487 | 191.229 | 106.1035 | 269.6509 | 13.4185 | 180.9802 | 145.1194 | 234.2 | 191.5674 | 243.506 | 170.1526 | 98.7496 | 158.0787 | 124.3849 | 246.2374 | 245.3549 | 222.8625 | 237.1598 | 217.1179 | 147.9039 | 212.7156 | 274.2043 | 130.7326 | 234.691 | 72.3275 | 208.3833 | 62.7726 | 134.3131 | 165.6714 | 149.2868 | 206.8094 | 193.4193
tran | -165.0872 | -65.322 | 19.9782 | -26.8209 | 32.8621 | -114.6965 | 22.1588 | -175.3925 | -205.0586 | -138.9515 | 49.679 | 128.296 | 275.2482 | 226.459 | 261.659 | 334.8612 | 259.266 | 320.1802 | 341.5726 | 363.2074 | 358.0186 | 224.1051 | 47.779 | 50.7073 | 120.8214 | -189.1221 | -160.7007 | -181.3712 | -15.194 | -129.1842 | 12.6074 | 19.6123 | -29.6726 | 24.533 | -118.0228
long | -234.4693 | 136.9171 | 266.5401 | 459.6295 | 581.7944 | 503.7852 | 606.3804 | 263.4586 | 159.9052 | 167.4428 | 286.0366 | 248.4605 | 353.3471 | 292.6712 | 190.8806 | 228.5145 | 195.9884 | 286.7039 | 299.2527 | 476.0923 | 325.9193 | 360.6419 | 165.165 | 204.1519 | 357.0925 | 93.1086 | 235.2376 | 286.5959 | 511.5387 | 391.5096 | 470.4658 | 444.5676 | 205.943 | 232.3657 | -180.6079
fusionB | 800 | -800
fusionA | 800 | -800
Chart: Stresses _0.15
| -9.6 | -9.6
fusionB | 800 | -800
norm | 163.2837 | 129.3571 | 182.692 | 127.0574 | 114.5638 | 105.0515 | 248.0522 | 272.4574 | 217.8674 | 127.7664 | 241.543 | 162.0659 | 101.7545 | 53.2022 | 300.4892 | 157.5769 | 52.7097 | 221.1627 | 111.6872 | 288.3489 | 215.8635 | 237.7206 | 266.6487 | 417.309 | 371.8933 | 302.9404 | 285.3525 | 145.0459 | 42.3706 | 134.0565 | 176.7224 | 146.135 | 232.9158 | 207.8007 | 108.4194
tran | -120.0225 | -40.0862 | 5.2236 | 30.3703 | -19.8575 | -89.085 | -45.3293 | -126.5433 | -178.0842 | -56.2583 | 399.5123 | 343.309 | 151.6593 | -2.9854 | 285.6479 | 107.4263 | 194.29 | 311.8802 | 68.1581 | 296.6208 | 125.0867 | 200.2048 | 173.0273 | 336.6578 | 249.0321 | 67.7183 | -372.5077 | -232.4321 | -209.3447 | -32.5214 | 70.8084 | -37.6318 | 29.9784 | 10.8802 | -147.683
long | -2.0561 | 208.5604 | 296.3929 | 358.9782 | 426.8041 | 561.1351 | 642.9892 | 400.9819 | -199.9611 | -75.1993 | -77.4395 | -164.2381 | -182.422 | -375.6143 | -110.5392 | -261.9991 | -453.6276 | -90.8433 | -304.448 | -7.5293 | -178.2474 | -79.0772 | -1.5207 | 158.1887 | 178.851 | -64.2213 | -249.3302 | 225.969 | 440.6935 | 560.6529 | 566.3655 | 345.7225 | 375.5767 | 276.9469 | -45.979
fusionA | 800 | -800

## Slide 2
Chart: Stresses _0.15
| -16.0 | -15.0 | -14.0 | -13.0 | -12.0 | -11.0 | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -7.0 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.00000000000001 | 13.00000000000001 | 14.00000000000001 | 15.00000000000001 | 16.00000000000001
Norm | 93.2399 | -71.5166 | 11.0389 | 123.7597 | -54.0005 | -130.5753 | -30.4047 | -301.6372 | -315.1777 | -291.7289 | -257.2549 | -290.1704 | -250.9975 | -295.1568 | -291.5697 | -243.1582 | -345.2203 | -238.8636 | -240.7842 | -306.6674 | -144.3288 | -95.915 | -174.7293 | -123.7737 | -127.8718 | -303.5193 | 148.8631 | -106.3931 | -71.3523 | -32.2961 | -85.1417 | 92.53 | 18.1545
Tran | 32.4466 | -266.2441 | -100.1302 | 8.2158 | -108.9619 | -245.4545 | -235.3216 | -607.6222 | -309.3475 | -183.0934 | 100.0177 | 103.4973 | 154.4353 | 279.4957 | 318.5631 | 359.8635 | 323.6217 | 272.7474 | 306.7917 | 71.0111 | 266.316 | 251.9096 | 59.1219 | -221.3894 | -267.9721 | -613.0564 | -180.1746 | -239.9556 | -124.7386 | -115.1274 | -205.0512 | -51.1332 | -171.8864
Long | 93.4064 | -64.5414 | 175.7012 | 526.0554 | 362.9329 | 291.3655 | 143.8455 | -151.7245 | -600.3768 | -465.2166 | -381.3064 | -260.0197 | -284.0618 | -237.6138 | -253.4796 | -207.4998 | -200.2767 | -204.0774 | -192.2692 | -443.7561 | -217.2396 | -221.2901 | -280.2183 | -248.7823 | -465.8171 | -404.7829 | 562.8784 | 432.2589 | 310.1959 | 114.0792 | -45.0734 | 172.478 | 2.924
boundary | -800 | 600
 | -800 | 600
Chart: Stresses _0.15
| -24.0 | -16.0 | -15.0 | -14.0 | -13.0 | -12.0 | -11.0 | -10.0 | -9.0 | -8.0 | -7.0 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.000000000000004 | 4.000000000000004 | 5.000000000000004 | 6.000000000000004 | 7.000000000000004 | 8.000000000000003 | 9.000000000000003 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 24.0
norm | 17.3411 | 18.3393 | 69.2379 | 64.7368 | 68.5433 | -16.57 | 193.6882 | -151.8633 | -84.1611 | -119.9539 | -30.8769 | -73.4444 | -21.4835 | -94.7854 | -166.1248 | -106.8298 | -140.5195 | -18.7627 | -19.6326 | -42.031 | -27.8034 | -47.8545 | -117.1106 | -52.3627 | 9.1271 | -134.3653 | -46.9604 | -180.247 | 85.6695 | -59.8965 | 11.6386 | 42.9765 | 26.556 | 84.0591 | 70.5898
tran | -212.8488 | -113.0552 | -27.7529 | -74.5422 | -14.849 | -162.4028 | -7.3822 | -239.6687 | -308.1691 | -242.0355 | -53.4065 | 25.2359 | 172.1967 | 123.4275 | 158.6522 | 231.8412 | 156.2476 | 217.1247 | 238.5219 | 260.1933 | 254.9774 | 121.0603 | -55.2821 | -52.3787 | 17.7358 | -292.2157 | -270.2318 | -279.5946 | -62.9161 | -176.8888 | -35.0993 | -28.1024 | -77.4012 | -23.2032 | -165.7898
long | -282.2309 | 89.1839 | 218.8089 | 411.9081 | 534.0833 | 456.0788 | 576.8393 | 199.1823 | 56.7947 | 64.3587 | 182.9511 | 145.4003 | 250.2957 | 189.6398 | 87.8739 | 125.4945 | 92.97 | 183.6483 | 196.202 | 373.0781 | 222.878 | 257.5971 | 62.1038 | 101.0659 | 254.0069 | -9.985 | 125.7065 | 188.3725 | 463.8166 | 343.805 | 422.7591 | 396.8529 | 158.2144 | 184.6295 | -228.3749
fusionB | 800 | -800
fusionA | 800 | -800
Chart: Stresses _0.15
| -9.6 | -9.6
fusionB | 800 | -800
norm | 123.0846 | 89.179 | 142.511 | 86.8911 | 74.4007 | 64.8934 | 207.8744 | 230.3506 | -24.106 | -114.0483 | -0.25708 | -79.6909 | -140.0006 | -188.6066 | 58.5792 | -84.2776 | -189.0619 | -20.6461 | -130.142 | 46.4873 | -26.0238 | -4.1371 | 24.7747 | 175.3689 | 129.9826 | 60.9749 | 43.23 | 102.9485 | 2.2117 | 93.896 | 136.5597 | 105.9611 | 192.7309 | 167.6144 | 108.4194
tran | -135.6555 | -55.711 | -10.4024 | 14.75 | -35.4765 | -104.702 | -60.954 | -142.9182 | -272.1849 | -150.2973 | 305.4789 | 249.2925 | 57.6434 | -97.0221 | 191.5718 | 13.3717 | 100.2677 | 217.8434 | -25.8866 | 202.5634 | 31.0194 | 106.1491 | 78.9652 | 242.57 | 154.9557 | -26.3794 | -466.6665 | -248.8034 | -224.962 | -48.1394 | 55.1896 | -53.255 | 14.3509 | -4.7478 | -147.683
long | -17.6891 | 192.9356 | 280.767 | 343.3579 | 411.1851 | 545.518 | 627.3645 | 384.6071 | -294.0619 | -169.2383 | -171.4728 | -258.2546 | -276.4379 | -469.651 | -204.6154 | -356.0536 | -547.6499 | -184.8801 | -398.4927 | -101.5866 | -272.3147 | -173.133 | -95.5828 | 64.1009 | 84.7746 | -158.319 | -343.489 | 209.5978 | 425.0762 | 545.0349 | 550.7467 | 330.0993 | 359.9493 | 261.3189 | -45.979
fusionA | 800 | -800