## Slide 1
Chart: Solubility of V in austenite for different temperatures
| 0.01 | 0.1095 | 0.20899999999999999 | 0.3085 | 0.40799999999999997 | 0.50749999999999995 | 0.60699999999999998 | 0.70650000000000002 | 0.80599999999999905 | 0.90549999999999997 | 1.0049999999999999 | 1.10449999999999 | 1.204 | 1.3034999999999899 | 1.403 | 1.4759685499999999 | 1.5024999999999999 | 1.6019999999999901 | 1.70149999999999 | 1.8009999999999999 | 1.9005000000000001 | 2
1000 C | 0.010093 | 0.010084 | 0.010073 | 0.010063 | 0.010053 | 0.010043 | 0.010033 | 0.010024 | 0.010014 | 0.010004 | 0.0099937 | 0.0099832 | 0.0099732 | 0.0099632 | 0.0099533 | 0.0099462 | 0.0094235 | 0.007868 | 0.0067443 | 0.0058954 | 0.0052316 | 0.0046989
1100 C | 0.010093 | 0.010084 | 0.010074 | 0.010064 | 0.010054 | 0.010044 | 0.010034 | 0.010023 | 0.010013 | 0.010003 | 0.0099935 | 0.0099836 | 0.0099736 | 0.0099636 | 0.0099537 | 0.0099432 | 0.0099332 | 0.0099233 | 0.0099133 | 0.0099048 | 0.0089834 | 0.0079909
1200 C | 0.010093 | 0.010084 | 0.010074 | 0.010064 | 0.010054 | 0.010044 | 0.010034 | 0.010024 | 0.010014 | 0.010004 | 0.0099934 | 0.0099834 | 0.0099734 | 0.0099635 | 0.0099535 | 0.0099436 | 0.0099336 | 0.0099237 | 0.0099132 | 0.0099032 | 0.0098933
1300 C | 0.010094 | 0.010084 | 0.010074 | 0.010064 | 0.010054 | 0.010044 | 0.010034 | 0.010024 | 0.010014 | 0.010004 | 0.0099937 | 0.0099837 | 0.0099717 | 0.009303 | 0.0081906 | 0.0073109 | 0.0065984 | 0.0060095 | 0.005515 | 0.0050939 | 0.0047312 | 0.0044153
1400 C | 0.010094 | 0.010084 | 0.010074 | 0.010064 | 0.010054 | 0.010044 | 0.010035 | 0.0099174 | 0.0086379 | 0.0076447 | 0.0068516 | 0.0062044 | 0.0056662 | 0.0052119 | 0.0048233 | 0.0044873 | 0.004194 | 0.0039357 | 0.0037474
1400° C
1300° C
1200° C

## Slide 2
Chart: Temperatue / °C